## Slide 1: Simulation of Climbing Falls
Pavier’s Results
My Results
Belay Type | Mass (kg) | Fall Factor | Rope Length (m) | Falls to Failure | Max Tension (kN)
Tied | 60 | 0.86 | 2.50 | 15 | 5.7
Tied | 60 | 1.32 | 2.50 | 5 | 7.1
Tied | 60 | 1.77 | 2.50 | 4 | 8.2
Tied | 70 | 0.40 | 2.50 | 18 | 4.3
Tied | 70 | 0.80 | 2.50 | 10 | 5.9
Tied | 70 | 0.86 | 2.50 | 9 | 6.2
Tied | 80 | 0.86 | 2.50 | 7 | 6.6
Tied | 80 | 0.97 | 2.50 | 8 | 7.0
Tied | 80 | 1.77 | 2.50 | 3 | 9.4
Stitch Plate | 70 | 0.22 | 4.50 | 43 | 2.6
Stitch Plate | 70 | 0.22 | 4.50 | 27 | 4.0
Tied belay means that there is no slip at the belay. The two different stitch plate results were derived from having different slip thresholds, created by using different grip pressures.